ВОДОСМЕШИВАЕМАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

BLASOCUT 4000 STRONG

арт.872

| Описание | Водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость. Не содержит серных и фосфорных соединений. Универсальная СОЖ. Присадки высокого давления: хлорпарафин |
| --- | --- |
| Физико-химические данные |
| Концентрат |
| Внешний вид | Прозрачный, светлый |
| Цвет | зеленый |
| Плотность /200С (г/мл) | 0,976 |
| Вязкость /200С (мм2/с) | 140 |
| Вязкость /400С (мм2/с) | 42 |
| Хлор, неактивный (%) | 6 |
| Сера, активная (%) | 0 |
| Температура возгорания (0С) | 130 |
| Температура застывания (0С) | <-30 |
| Содержание минерального масла (%) | 46 |
| Содержание воды (%) | 6 |
| Свежая эмульсия (с водопроводной водой 150dH) |
| Внешний вид | молочный |
| Цвет | зеленый |
| Величина рН после 24 ч (5%) | 8,9-9,2 |
| Величина рН после 24 ч (10%) | 9,0-9,3 |
| Стабильность (по DIN 51367) | 100 % |

| Технические данные |
| --- |
| Поставка концентрата | В бочках |
| Температура хранения концентрата | От -70 0С до + 30 0С, не допускать попадания прямых солнечных лучей |
| Температура смешивания концентрата | + 10…+30 0С |
| Методы смешивания | - с помощью смесителя (Jetmix) или (для небольших количеств) вручную – всегда лить концентрат в воду, никогда – наоборот! |
| Добавки эмульсии | - добавки делаются всегда эмульсией меньшей концентрации (мин. 0,5 %) |
|  | - не добавлять в рабочую эмульсию чистую воду |
| Качество воды для смешивания | Качество питьевой воды, холодная, 7-20 0dH |
|  | Хлорид < 50 мг/л |
|  | Сульфат < 50 мг/л |
| Наименьшая концентрация | 5 % |
| Необходимая концентрация | В зависимости от вида обработки и материала, в среднем 5-8 % |
| Наибольшая концентрация | 25 % |
| Наблюдение за рабочей эмульсией в лаборатории Blaser Swisslube AG |
| Химические анализы | Методы | Необходимые величины |
| Вид | Визуально |  |
| Цвет | Визуально |  |
| Запах | - |  |
| Отделение масла | Гравиметрически | < 1 % |
| Конц. по рефрактометру | Рефрактометрически | Необходимая конц. |
| Конц. по расщеплению кислотой | DIN 51 368 | Необходимая конц. |
| Величина рН | DIN 51 369 | 8 - 9 |
| Жесткость эмульсии | Индикаторная бумага или ионохроматографически | 8 - 40 0dH |
| Сульфид (определяется как H2S) | Метод CuS | 0 |
| Содержание нитритов | Ионохроматографически | 0 |
| Содержание нитратов | Ионохроматографически | 0 |
| Состояние эмульсии |  | Среднедисперсная |
| Средняя величина частиц | Autosizer с измерением лазерным лучем | < 800 нм |
| Стружечный тест | DIN 51 360.2 | 1 |
|  |  | 4 = допустимо, пока рН ( 8,5, конц. ( 8 %, средняя величина частиц < 800 нм |
| Специфическая проводимость |  | < 6 мС/см |
| + в зависимости от проблемы: дополнительные специальные исследования |
| Биотест |
| Определение числа микроорганизмов | Качественно и количественно | 106-108 - Патогенные микроорганизмы не обнаруживаются |
| Вывод о состоянии эмульсии делается на основании общей картины вышеназванных лабораторных величин |
| Наблюдение за рабочей эмульсией на месте |
| Наблюдение | Метод | Необходимые величины |
| Вид | Визуально | - |
| Запах | - | - |
| Отделение масла | Гравиметрически | < 1 % |
| Концентрация | Рефрактометрически | Необходимая конц. |
| Величина рН | Индикаторная бумага | 8-9 |
| Жесткость | Индикаторная бумага | 8-40 0dH |
| Уход за эмульсией |
| А) Отдельно заполняемые станки: - отстаивание, фильтрация, периодическое удаление инородного масла |
| Б) Централизованные установки: непрерывная фильтрация, периодическое или непрерывное удаление инородного масла посредством отсасывания, сбора или центрифугирования |
| Примечание: добавка любых присадок, таких как ингибиторы коррозии, поддерживающие эмульгаторы, биоциды и т.п. запрещена |
| Очистка станков |
| Очистка станков должна производиться чистой эмульсией. Не применять очистителей, чтобы контакт с инородными веществами не стал причиной изменения величины рН. |
| Машинные масла |
| Применять гидролизно-стабильные масла. Не применять диспергирующих масел, т.к. они могут привести к изменению свойств эмульсии. Рекомендуется применять проверенные масла известных производителей. В случае затруднений обращаться к уполномоченному представителю. |
| Гигиена рабочего места |
| Баки с эмульсией должны быть предохранены от загрязнения инородными продуктами, как сигаретные окурки, остатки пищи и т.п. Необходимо информировать обслуживающий персонал. |
| Утилизация |
| Применимы все известные обычные методы разложения, как ультрафильтрация, кислотно-солевое разложение, тонкослойное выпаривание и т.п. Последующая обработка водяной фазы активированным углем. |