Vascomill 42

арт.2900-01

| Описание | НЕВОДОСМЕШИВАЕМАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА |
| --- | --- |
| Область применения | Высокомощное режущее масло для различного применения. Пригоден для фрезерования, зубофрезерования, точения, растачивания, развёртывания, резьбонарезания, отрезки и штамповки. Хорошо пригоден для легированных сталей, нержавеющих сталей, титана, титановых сплавов, алюминия, алюминиевых сплавов, ковких чугунов и цветных металлов |
|  | Свойства продукта Преимущества Масло на основе растительного Воспроизводимое сырьё, не раздражающий кожу, легко биологически расщепляемый, незначительная эмиссия масла, чистое рабочее место Хорошие смазывающие свойства Лучшая чистота поверхности Повышенная стойкость инструмента |
| Физико-химические данные |
| Концентрат |
| Вязкость /400С (мм2/с) | 42 мм2/с |
| Плотность /200С (г/мл) | 0,95 г/мл |
| Температура возгорания (0С) | >2000С |
| Содержание растительного масла (%) | 89% |
| Содержание хлора (%) | 0% |
| Содержание цинка (%) | 0,3% |
| Содержание серы (%) | 1,5% |
| Коррозия меди | 1а (3 часа при 600С) |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Замечания |  |
| Применяемая концентрация |  |
| Поставка | 1/10/25/ 200/1000 литров |